**Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке**

**Техническое задание**

Ремонт антикоррозийного покрытия несущих металлоконструкций эстакады выката ККД-1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| 1 | Месторасположение объекта | г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская,92 Эстакада выката К-1 |
| 2 | Назначение, характеристики объекта | **Эстакада выката К-1 -** пространственное сооружение мостового типа, радиусное в плане с ограждением и лестницей. Служит как площадка выката для горнолыжников с горнолыжных трасс №2, №5 и №9, а так же для пропуска транспортных средств и пешеходов под ней. Состоит из опор, несущих металлоконструкций и бетонной плиты перекрытия  Высота от верха проезжей части до несущих металлоконструкций - 5м  Опоры – стальные металлические трубы Ф377х8мм на буровых сваях;  Верхняя часть конструкции - продольные и поперечных металлические балки и прогоны (Балки I60Ш4, I50Ш1, I35Ш1, I45Ш1,I 25К2,Швеллеры 40У,20У,10У);  Перекрытие - железобетонное по несъемной опалубке с парапетом и ограждением с покрытием из брусчатки. |
| 3 | Вид работ | Ремонт антикоррозийного покрытия несущих металлоконструкций эстакады выката ККД-1 |
| 4 | Подрядная организация | Определяется по результатам конкурсного отбора. |
| 5 | Объем выполняемых работ | 1834м2 |
| 6 | Основные требования к производству работ | -Все работы ведутся в соответствии с соответствующими  нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации:  СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2);  СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве»; ГОСТ 12.3.002, ГОСТ12.3.005 «Общие требования безопасности»). |
| 7 | Требования к работам | -Механическая очистка ( 25% ) до степени Sa1.  - обеспыливание, обезжиривание;  -операционный инструментальный контроль (ст. очистки, влажность, температура.) средства измерений, используемые для контроля качества проведения антикоррозионных работ, должны иметь действующие отметки о поверке;  -Антикоррозийное покрытие - два слоя эмали ПФ133(ГОСТ 926-82) серого цвета по грунту – ГФ21(ГОСТ 25129-82) -общей толщиной не менее 60мкм.  - Тип и цвет краски утвердить с Заказчиком дополнительно. |
| 8 | Сроки исполнения работ | Начало работ - 01.06.2018г.  Окончание работ -30.06.2018г. |
| 9 | Требования к составу и оформлению документации | -Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004.);  -Предоставить сертификаты качества на используемые материалы.  -Предоставить акты скрытых работ; |
| 10 | Порядок сдачи выполненных работ | В порядке предусмотренном в договоре |
| 11 | Гарантия | Срок предоставления гарантий качества –2 года. |
| 12 | Режим работы | Режим работы - по согласованию с Заказчиком (световой день). |
| 13 | Особые условия | -Разработать и согласовать с Заказчиком ППР с разработкой  схемы поэтапного проведения антикоррозионных работ.  -Работы по подготовке поверхности фиксировать в журнале производства работ с отметкой координат поверхности согласно схемы проведения антикоррозийных работ.  - В ППР учесть мероприятия по безопасности работ с учетом действующего проезда под эстакадой. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Согласовано:**  Представитель Заказчика:  Заместитель генерального директора  по производству - главный инженер ООО «Ренонс» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Н. Павлив |

Исп:

Пакулова Т.Н.

т: 256 86 82