**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку кварцевого песка и активированного угля БАУ-А для фильтрующей загрузки локальных очистных сооружений**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристики |
| **Лот 1** | **Песок кварцевый** |
| 1 | Кварцевый песок для ЛОС окатанный, фракция 0,8-1,6 мм в объеме 5 тонн. Упаковка Биг Бэк | Фракция 0,8-1,6 ммМассовая доля глинистых частиц 0,1-0,3%Влажность 0,1-0,2%Содержание оксида кремния (SiO2) 97,5-99,5%Упаковка МКР 1 тонна (Биг Бэг)Насыпная плотность 1,4-1,5Содержание оксида железа (Fe2O3) 0,05-0,15%Содержание оксида алюминия (Al2O3) 0,5-1%Измельчаемость не более 4%Истираемость не более 0,5% |
| **Лот 2** | **Активированный уголь БАУ-А**  |
| 1 | Активированный уголь БАУ-А в объеме 2 тонн. Упаковка Биг Бэк | Содержание влаги, %, не более 10Насыпная плотность, г/дм³ 240Общее содержание золы, %, не более 6Адсорбционная активность по йоду, %, не менее 60Суммарный объем пор по воде, см³/г, не менее 1,6 |
| **Допускается предоставление коммерческих предложений не в полном объеме ТЗ, а в соответствии с номенклатурными позициями, имеющимися в наличии или реализуемыми поставщиком.** |

Доставка до склада Заказчика.

Стоимость доставки входит в общую стоимость объекта поставки.

Срок поставки 1-2 недели с момента заключения договора

Главный инженер - начальник СТО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Бродов

Главный энергетик - начальник отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Ю. Кондратьев